SODYUM METABİSÜLFİT (FOOD GRADE)

Kimyasal Formül	Na2S2O5

Fiziksel Form	Beyaz Kristal Sodyum Metabisülfit (Na2S2O5)	min. 98 % Sülfür Dioksit (SO2)	min. 66 %

Sodyum Sülfit (Na2SO3)	max. 1,5 %

Sodyum Tiosülfat (Na2S2O3)	max. 0,02 %

Sodyum Sülfat (Na2SO4)	max. 2 %

Demir (Fe)	max. 5 ppm

Kurşun (Pb)	max. 0,5 ppm

Selenyum (Se)	max. 0,5 ppm

Arsenik (As)	max. 0,5 ppm

Civa (Hg)	max. 0,1 ppm

Klorür (Cl)	max. 0,02 %

Suda Çözünmeyen Made	Yok

pH (10 % Sulu Çözelti)	4.0 - 5.5

Ambalaj	25 kg PE Torba , 1000 kg bigbag Elek Analizi (% Ağırlık)

20 mesh Altı	99 - 100 %

40 mesh Üstü	0 - 20 %

100 mesh Altı	0 - 35 %